工艺流程图

无网聚苯板双面喷涂聚苯板界面砂浆

↓

支模浇筑无网聚苯板

↓

拆除模板

↓

聚苯板面清理

配胶粉聚苯颗粒→→→→↓

抹胶粉聚苯颗粒找平

涂料饰面↓面砖饰面

←←←←↓→→→→→配抗裂砂浆

↓                  ↓

配抗裂砂浆←→裁剪网格布 抹第一遍抗裂砂浆

↓                  ↓

抹抗裂砂浆压入耐碱网布  固定热镀锌电焊网

↓                  ↓

刷弹性底涂      抹第二遍抗裂砂浆

配柔性腻子→→→↓                  ↓←配面砖粘结砂浆

刮柔性腻子          粘贴面砖

↓                  ↓

外墙涂料施工         面砖勾缝

施工工艺

1、支模浇筑无网聚苯板

（1）支模浇筑前竖向燕尾槽聚苯板双面均需喷涂聚苯板界面砂浆。

（2）根据建筑物的形状裁剪聚苯板并安装好，边角、企口搭接处用聚苯板接缝剂处理。防火隔离带部位安装好岩棉板（胶粉聚苯颗粒抹面层厚度超过20时可不设）。

（3）安装完毕后，在板的竖缝处用塑料卡钉将两块聚苯板连接到一起，间距600，并将塑料卡钉绑扎固定在钢筋上。

（4）支好模板，在聚苯板的上端扣上一个槽形镀锌薄钢板罩，防止浇灌混凝土时污染聚苯板上口。

（5）浇灌混泥土，12h后拆除模板。

2、板面清理

清理聚苯板表面，使板表面洁净无污物。

3、找平处理

用胶粉聚苯颗粒将聚苯板面孔洞填平，并用胶粉聚苯颗粒进行整体找平处理。

4、抗裂防护层及饰面层施工

（1）涂料饰面时抹抗裂砂浆压入耐碱网布

1）将3-4厚抗裂砂浆均匀地抹子保温层表面上，立即将裁好的耐碱网布用铁抹子压入抗裂砂浆内，耐碱网布之间的搭接不应小于50，并不得使耐碱网布皱褶、空鼓、翘边。

2）首层应铺贴双层耐碱网布，第一层耐碱网布应对接，两层耐碱网布之间抗裂砂浆必须饱满。

3）在首层墙面阳角处设2m高的专用金属护角，护角应夹在两层耐碱网布之间。其余楼层阳角处两侧耐碱网布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

4）门窗洞口四角应预先沿45°方向增贴300×400的附加耐碱网布。

（2）面砖饰面时抹抗裂砂浆并固定热镀锌电焊网

1）抹第一遍抗裂砂浆2-4厚。

2）待抗裂砂浆干燥达到一定强度后固定热镀锌电焊网，固定件间距为双向@500，每平方米不得少于4个。热镀锌电焊网的搭接宽度应大于40，搭接处最多三层网，搭接处每隔500用塑料锚栓锚固好，局部不平部位可用钢丝U型卡子压平。

3）热镀锌电焊网铺贴完毕经检查合格后抹第二遍抗裂砂浆，将热镀锌电焊网包覆于抗裂砂浆之中，抗裂砂浆面层必须平整，总厚度控制在10±2。

4）抗裂砂浆达到一定强度后应适当喷水养护。

5、外饰面施工

（1）涂料饰面时在抗裂砂浆表面刷弹性底涂作为防水透气层。等抗裂砂浆干燥后刮柔性腻子，要求平整光洁，干燥后喷刷涂料，浮雕涂料时不用刮腻子。

（2）面砖饰面时用面砖粘结砂浆粘贴面砖，面砖粘结砂浆5-8厚。面砖缝不得小于5，每六层楼应加设一20宽的面砖缝。常温施工24h后要喷水养护，喷水不宜过多，不得流淌。粘贴好后用瓷砖勾缝料勾缝或擦缝，面砖缝应凹进面砖外表面2。

（3）石材饰面时要根据设计要求进行干挂或湿贴。