玻化微珠保温复合系统

基层墙体处理

配防潮底漆（必要时）

喷涂聚氨酯底漆（必要时）

喷涂硬泡聚氨酯

配界面砂浆

涂界面砂浆

配玻化微珠找平材料

抹玻化微珠找平材料

配抹面胶浆

配玻化微珠找平材料

抹抹面胶浆压入网格布

抹玻化微珠找平材料

刮柔性腻子

粘贴面砖

配面砖粘结剂

外墙涂料施工

面砖勾缝

固定后热镀锌电焊网

玻化微珠保温复合系统工艺流程图

基层墙体处理

吊垂直线、套方、弹控制线

EPS板双面涂界面砂浆

配界面砂浆

抹玻化微珠粘结/找平材料嵌贴EPS板

配玻化微珠粘结/找平材料

抹抹面胶浆压入网格布

抹玻化微珠找平材料

刮柔性腻子

粘贴面砖

配面砖粘结剂

外墙涂料施工

面砖勾缝

抹玻化微珠找平材料

固定后热镀锌电焊网

配抹面胶浆

配玻化微珠找平材料

基层墙体处理

粘贴EPS板

配胶粘剂

EPS板表面涂界面砂浆

抹玻化微珠找平

配玻化微珠找平材料

抹抹面胶浆压入网格布

配抹面胶浆

刮柔性腻子

外墙涂料施工

玻化微珠符合保温系统（涂料饰面）

- 基层墙体处理

喷涂施工前，应首先吊大墙垂直线，若墙体平整度大于5mm，应用进行找平。

- 喷涂聚氨酯防潮底漆

当墙体表面光滑不利于聚氨酯粘结力时，保温施工前可在墙体表面均匀喷涂聚氨酯防潮底漆一道。

- 保温层施工前的准备

- 对于墙面宽度≥2m处，需增加水平控制线。

- 喷涂硬泡聚氨酯施工前，应对作业面外易受飞散物料污染的部位采取遮挡措施。

- 保温层施工

- 硬泡聚氨酯喷涂可分多遍完成，每次喷涂厚度宜控制在10mm以内。喷涂时应注意防风，风力大于三级时不应施工，并尽量避免流挂现象发生。

- 聚氨酯保温层喷涂完20min后用壁纸刀、手锯等工具开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过10mm的突出部位。

- 界面处理

在聚氨酯喷涂完4h 之后做界面砂浆处理，界面砂浆要均匀地喷涂在聚氨酯保温层上。

- 找平层施工

- 吊找平层垂直控制线、套方作口，按设计厚度用玻化微珠找平材料做标准厚度贴饼。

- 抹玻化微珠找平材料进行找平处理，其平整度偏差不应大于4mm，分两遍施工，间隔24h以上，抹灰厚度以略高于厚度控制灰饼为宜。用大杠刮平，用抹子将局部修补整平，并应达到验收要求。

- 抹面胶浆层施工

- 将3-5mm厚抹面胶浆均匀的抹在玻化微珠赵平层表面上，立即将裁好的网格布用铁抹子压入抹面胶浆内，网格布之间的搭接应不小于100mm，网格布不得皱褶、空鼓、翘边。

- 首层应铺贴两层网格布，第一层网格布应对接，第二层网格布应搭接，搭接长度不应小于100mm,两层网格布之间的抹面胶浆必须饱满。

- 在首层墙面阳角处设2m高的专用塑料护角，护角应夹在两层网格布之间，其与楼层阳角处两侧网格布双向绕角互相搭接，各侧搭接宽度不小于200mm。

- 门窗洞口四角应预先沿45°方向增铺300mm×200mm的附加网格布。

- 涂饰饰面施工

- 在抹面胶浆层表干后即可进行柔性腻子的施工，用镘刀或刮板批刮，待第一遍柔性腻子表干后，在刮第二遍腻子，压实磨光成活。批刮柔性腻子应不漏底、不漏刮、不留接缝，完全覆盖表面。待柔性腻子完全干固后，即可进行面层涂料的施工。

- 外饰面面层的施工从墙顶端开始，从上而下进行。

玻化微珠符合保温系统（面砖饰面）

1、基层墙体处理

喷涂施工前，应首先吊大墙垂直线，若墙体平整度大于5mm，应用进行找平。

2、喷涂聚氨酯防潮底漆

当墙体表面光滑不利于聚氨酯粘结力时，保温施工前可在墙体表面均匀喷涂聚氨酯防潮底漆一道。

3、保温层施工前的准备

（1）对于墙面宽度≥2m处，需增加水平控制线。

（2）喷涂硬泡聚氨酯施工前，应对作业面外易受飞散物料污染的部位采取遮挡措施。

4、保温层施工

- 硬泡聚氨酯喷涂可分多遍完成，每次喷涂厚度宜控制在10mm以内。喷涂时应注意防风，风力大于三级时不应施工，并尽量避免流挂现象发生。

- 聚氨酯保温层喷涂完20min后用壁纸刀、手锯等工具开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过10mm的突出部位。

5、界面处理

在聚氨酯喷涂完4h 之后做界面砂浆处理，界面砂浆要均匀地喷涂在聚氨酯保温层上。

6、找平层施工

（1）先在聚氨酯保温层外侧铺设后热镀锌电焊网，电焊网不得外露，且应处于玻化微珠找平层中间位置，并采用塑料锚栓双向@500固定。电焊网的裁剪应保证最外一边网格的完整；搭接接茬应错开，防止局部接头网片层数过多；搭接部位要有锚栓固定。

（2）抹玻化微珠找平材料，其平整度偏差不应大于4mm，分两遍施工，间隔24h以上；局部不平处用抹子修补整平。

3、面砖饰面层施工

（1）粘贴面砖宜采用双涂法（墙面刮涂和面砖背涂）施工，粘结剂中间略高，四周略低，粘贴时要轻轻揉压，压出灰浆，最后用铁铲剔除灰浆，粘结剂厚度宜控制在3-5mm。

（2）面砖勾缝应在面砖粘结剂固化3d后进行，气温低时可适当延长。勾缝应采用专用勾缝料，先勾水平缝再勾竖缝，纵向交叉处要过渡自然，不能有明显痕迹，砖缝要在同一水平面上，应连续、平直，风神以控制在2-3mm，缝宽不应小于5mm，不得采用密缝。

4、界格缝施工

面砖饰面系统应在找平层及饰面层设置界格缝：各楼层之间应设横向界格缝，并按墙面30-40m2面积设置界格缝。界格缝宽10mm，缝底部用单组分硬质聚氨酯填缝，外表面建筑密封膏嵌缝。

B系统施工工艺（涂料饰面）

1、基层处理

基层应坚实、平整，表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。墙体表面凸起物高度大于或等于10mm时应剔除。

2、吊垂直线、套方、弹控制线

根据建筑要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰线等。

3、嵌贴EPS板

在墙角或门窗口处贴标准厚度块，拉水平控制线，抹15-20mm厚玻化微珠粘结/找平材料错缝粘贴横向梯形EPS板，横向墙面，粘贴时均匀轻压EPS板，时EPS板嵌入玻化微珠找平材料内，并随时检查平整度和垂直度。EPS板间留出10mm宽板缝用玻化微珠粘结找平材料嵌填。

4、找平层施工

（1）吊找平层垂直控制线、套方作口，按设计厚度用玻化微珠找平材料做标准厚度贴饼。

（2）抹玻化微珠找平材料进行找平处理，其平整度偏差不应大于4mm，分两遍施工，间隔24h以上，抹灰厚度以略高于厚度控制灰饼为宜。用大杠刮平，用抹子将局部修补整平，并应达到验收要求。

5、抹面胶浆层施工

（1）将3-5mm厚抹面胶浆均匀的抹在玻化微珠赵平层表面上，立即将裁好的网格布用铁抹子压入抹面胶浆内，网格布之间的搭接应不小于100mm，网格布不得皱褶、空鼓、翘边。

（2）首层应铺贴两层网格布，第一层网格布应对接，第二层网格布应搭接，搭接长度不应小于100mm,两层网格布之间的抹面胶浆必须饱满。

（3）在首层墙面阳角处设2m高的专用塑料护角，护角应夹在两层网格布之间，其与楼层阳角处两侧网格布双向绕角互相搭接，各侧搭接宽度不小于200mm。

（4）门窗洞口四角应预先沿45°方向增铺300mm×200mm的附加网格布。

6、涂饰饰面施工

（1）在抹面胶浆层表干后即可进行柔性腻子的施工，用镘刀或刮板批刮，待第一遍柔性腻子表干后，在刮第二遍腻子，压实磨光成活。批刮柔性腻子应不漏底、不漏刮、不留接缝，完全覆盖表面。待柔性腻子完全干固后，即可进行面层涂料的施工。

（2）外饰面面层的施工从墙顶端开始，从上而下进行。

7、界格缝施工

面砖饰面系统应设置系统界格缝：各楼层之间应设横向界格缝，并按墙面30-40m2面积设置竖向界格缝。界格缝宽10mm，缝底部用单组分硬质聚氨酯填缝，外表面用建筑密封膏嵌缝。

B系统施工工艺（面砖饰面）

1、基层处理

基层应坚实、平整，表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。墙体表面凸起物高度大于或等于10mm时应剔除。

2、吊垂直线、套方、弹控制线

根据建筑要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰线等。

3、嵌贴EPS板

在墙角或门窗口处贴标准厚度块，拉水平控制线，抹15-20mm厚玻化微珠粘结/找平材料错缝粘贴横向梯形EPS板，横向墙面，粘贴时均匀轻压EPS板，时EPS板嵌入玻化微珠找平材料内，并随时检查平整度和垂直度。EPS板间留出10mm宽板缝用玻化微珠粘结找平材料嵌填。

4、找平层施工

（1）先在聚氨酯保温层外侧铺设后热镀锌电焊网，电焊网不得外露，且应处于玻化微珠找平层中间位置，并采用塑料锚栓双向@500固定。电焊网的裁剪应保证最外一边网格的完整；搭接接茬应错开，防止局部接头网片层数过多；搭接部位要有锚栓固定。

（2）抹玻化微珠找平材料，其平整度偏差不应大于4mm，分两遍施工，间隔24h以上；局部不平处用抹子修补整平。

5、面砖饰面层施工

（1）粘贴面砖宜采用双涂法（墙面刮涂和面砖背涂）施工，粘结剂中间略高，四周略低，粘贴时要轻轻揉压，压出灰浆，最后用铁铲剔除灰浆，粘结剂厚度宜控制在3-5mm。

（2）面砖勾缝应在面砖粘结剂固化3d后进行，气温低时可适当延长。勾缝应采用专用勾缝料，先勾水平缝再勾竖缝，纵向交叉处要过渡自然，不能有明显痕迹，砖缝要在同一水平面上，应连续、平直，风神以控制在2-3mm，缝宽不应小于5mm，不得采用密缝。

6、界格缝施工

面砖饰面系统应在找平层及饰面层设置界格缝：各楼层之间应设横向界格缝，并按墙面30-40m2面积设置界格缝。界格缝宽10mm，缝底部用单组分硬质聚氨酯填缝，外表面建筑密封膏嵌缝。

C系统施工工艺

1、基层处理

（1）基层表面应清洁，无油污、蜡、脱模剂、憎水剂、涂料、风化物、油垢、霜、泥土等其他妨碍粘结材料。

（2）基层应坚实平整，表面平整度不大于5mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除，并用聚合物砂浆找平，聚合物砂浆的配合比为：普通硅酸盐水泥：中细沙：胶：水=1：3：0.3：适量（重量比）。

（3）当基层为加气混凝土砌块墙体时，应首先在墙体表面喷涂界面剂；然后用1：1：6水泥混合砂浆找平，表面扫毛，厚度为8-10mm；再用1：3水泥砂浆抹平压光，厚度为8-10mm。加气混凝土墙体与混凝土梁、柱剪力墙等结合处，宜采用聚合物砂浆抹平，且应加设热镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布予以增强，网材搭接处应平整、连续，搭接宽度不应小于100mm。找平层施工时应做到：增强网应置于找平层内，不得外露，亦不得紧靠基层墙体；挂网应平整、绷紧，不得有空鼓、皱褶、翘曲；钢丝网可由锚栓或预埋钢筋固定，固定点应布置合理，间距不应太大；聚合物砂浆与其他找平砂浆结合面应抹成平面。

当基层为其他材料砌体墙体时，应用1：3水泥砂浆或聚合物水泥砂浆整体找平。

当基层为钢筋混凝土墙体时，如果墙体表面平整度不大于5mm，可不进行整体找平；否则，应用1：3水泥砂浆或聚合物水泥砂浆整体找平。

2、排板布线

根据墙面尺寸及门窗洞口位置进行EPS板排板布线，EPS板竖缝应逐行错缝1/2板长，在墙角处应交错互锁；当需设置系统分隔缝时，应在墙面相应位置弹出分隔缝及宽度线。

3、粘贴EPS板

EPS板粘贴宜采用条粘法和点框粘法，并优先采用条粘法。每块EPS板涂抹胶粘剂的面积与保温板面积之比不得小于40%。

  - 条粘法：用专用锯齿抹子，在整个EPS板背面满涂胶浆，保持抹子和板面城45°角，紧贴板并刮除锯齿间多余的胶浆，使板面形成若干条宽度10mm，厚度10mm，中心距为25mm的胶浆带如图。

  - 点框粘法：沿EPS板周边用不锈钢抹子涂抹配制好的胶粘剂带（胶宽50mm，厚10mm）。板面中间部位均匀布置8个点粘点，每点直径不小于140mm，胶厚10mm，中心距200mm如图。

4、找平层施工

（1）吊找平层垂直控制线、套方作口，按设计厚度用玻化微珠找平材料做标准厚度贴饼。

（2）抹玻化微珠找平材料进行找平处理，其平整度偏差不应大于4mm，分两遍施工，间隔24h以上，抹灰厚度以略高于厚度控制灰饼为宜。用大杠刮平，用抹子将局部修补整平，并应达到验收要求。

5、抹面胶浆层施工

（1）将3-5mm厚抹面胶浆均匀的抹在玻化微珠赵平层表面上，立即将裁好的网格布用铁抹子压入抹面胶浆内，网格布之间的搭接应不小于100mm，网格布不得皱褶、空鼓、翘边。

（2）首层应铺贴两层网格布，第一层网格布应对接，第二层网格布应搭接，搭接长度不应小于100mm,两层网格布之间的抹面胶浆必须饱满。

（3）在首层墙面阳角处设2m高的专用塑料护角，护角应夹在两层网格布之间，其与楼层阳角处两侧网格布双向绕角互相搭接，各侧搭接宽度不小于200mm。

（4）门窗洞口四角应预先沿45°方向增铺300mm×200mm的附加网格布。

6、涂饰饰面施工

（1）在抹面胶浆层表干后即可进行柔性腻子的施工，用镘刀或刮板批刮，待第一遍柔性腻子表干后，在刮第二遍腻子，压实磨光成活。批刮柔性腻子应不漏底、不漏刮、不留接缝，完全覆盖表面。待柔性腻子完全干固后，即可进行面层涂料的施工。

（2）外饰面面层的施工从墙顶端开始，从上而下进行。