聚苯板薄抹灰系统

施

工

方

案

济南鼎森节能材料有限公司

2012年5月4日

EPS \ XPS板外墙保温施工工艺

（一）施工工艺：

（二）施工要点：

1、基层处理

基层应坚实平整，用2m靠尺检查，表面平整度最大偏差不超过5mm。凸起、空鼓和疏松部位应剔除，用聚合物水泥砂浆修补平整。对于表面过干或吸水性过高的基层，应先做粘贴实验：用外保温系统粘结胶浆粘贴聚苯板，５分钟后取下聚苯板，并重新贴回原位，若仍能用手揉动即为合格，否则表明基层过干或吸水过高。

2、瓷砖装饰面

外墙保温层的外面挂贴瓷砖，其粘接剂必须为瓷砖专用粘接剂，否则将因抗拉拔力不足造成瓷砖脱落等质量问题。

3、粘贴聚苯板

3.1标准面板尺寸为1200mm×600mm。聚苯板的切割应采用电热丝割成型，对角线误差±2mm。非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许误差为±2mm，大小面垂直。

3.2粘贴聚苯板前，应按平整和垂直度要求挂线，并进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。膨胀线两侧的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

3.3粘贴聚苯板：首层聚苯板宜满贴于外墙，聚苯板粘贴宜采用点框粘法，粘结胶浆应涂在聚苯板上。沿EPS板周边用不锈钢抹子涂抹宽50mm，厚10mm粘结胶浆带。板的中间部位均匀布置8个粘结点，直径100 mm～150mm，胶厚10mm,间距200mm。如图：

3.4板粘结由勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝应逐行错缝，错缝１／２板长在墙角处应交错连接，并应保证墙角垂直度。

3.5聚苯板涂胶后立即粘贴，粘贴时应轻揉滑动就位不得局部用力按压，聚苯板对头缝应挤紧，并与相邻板齐平，贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂，聚苯板板间隙±2mm，板的高差±0.5mm。

3.6聚苯板贴牢后，接缝不平处随时用粗砂纸磨平，粗砂纸宜衬有平整板材。打磨动作宜为轻柔的圆周动作。磨平后用刷子将碎硝清理干净，尽量减少板与板的高差按缝。

3.7为加强聚苯板与基层墙体的附着力，应安装锚栓。安装时，应在贴好聚苯板24小时以后用冲击钻钻孔，钻孔的位置最好是有粘结剂的地方，孔洞深入墙体（不含抹灰层）≥50mm。用φ8mm聚乙烯胀塞，≥５０mm的尼龙垫，把聚苯板紧固于基层墙体上，镀锌螺栓进行固定，镀锌螺栓深入墙体深度为5cm,镀锌螺栓平头与挤塑板平齐。锚栓数量每平方米4-8个。

3.8若设计有要求，可在聚苯板上拉出装饰线。

4、玻纤网、镀锌钢丝网的铺设

4.1涂抹胶浆前，应先检查聚苯板是否干燥,表面是否平整,并去除板面的有害物质,杂质或表面变质部分。

4.2标准网的铺设，用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一层厚度为1.6mm的抹面胶浆(面积大于一块网格布范围)，立即将玻纤网压入温胶浆中，待胶浆干硬至可碰撞时再抹上第二层抹面胶浆直至全部覆盖玻纤网，使玻纤网处于两层胶浆的中间位置。

4.3玻纤网的铺设应按自上而下顺序。

4.4铺设玻纤网时应注意以下几点：

（1）不得在雨中铺设玻纤网，膨胀缝处网格布应断开，但装饰缝处网格布不得搭接和断开。

（2）标准网间应互相搭接≥100mm，分段施工时应预留搭接长度，加强网间需搭接，其对接处应紧密对接。

（3）在转角部位，标准网应是连续的，并以每边双向绕角后包墙的宽度为200mm，加强网应顶角对接布置。如图：

（4）铺设网格布时，网格布的弯曲面朝向墙面并从中央向四周用抹刀抹平，直至网格布完全嵌入抹面胶浆内，目测无任何可分辨的网格布纹路。若有裸露的网格布，应再抹适量的抹面胶浆进行修补，完工的部分应采取适当措施，避免雨水的渗透和冲刷。

4.5门窗洞口四角沿45度方向各加一层400mm×200mm网格布进行加强，加强布位于大面网格布下面。如下图所示：

5、饰面层涂料

5.1施工前，应首先检查抹面胶浆上是否有抹子抹痕，玻璃纤维网格布是否全部嵌入，然后修补抹面胶浆的缺陷或凹凸不平处，并用细砂纸打抹一遍。

5.2面层涂料的施工应从墙顶端开始，从上而下进行并应避免在装饰件或其它特殊形状的聚苯板上产生流淌现象。

5.3面层涂料应采用专用搅拌器进行搅拌均匀。

5.4罩面涂层宜采用喷涂法施工，喷涂工序要连续至一个自然停顿处，一个独立的墙面应连续施工完毕。

5.5面层干燥前，墙面不得沾水，以免导致颜色的变化。

6、饰面层专用粘接剂

6.1在底层聚合物水泥砂浆凝结前，抹面层聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约1.5mm。待其凝结后用瓷砖专用粘接剂安装瓷砖。

6.2如在抹面层砂浆前，底层砂浆已凝结，应先用前述界面剂涂刷一遍，再抹面层砂浆。待其凝结后用瓷砖专用粘接剂安装瓷砖。

7、膨胀缝、变形缝、装饰缝做法

7.1膨胀缝做法：在膨胀缝处填塞发泡聚苯乙烯圆棒，其直径应为膨胀缝宽的1.3倍，分两次勾填嵌缝膏，深度为缝宽的60%。

7.2变形缝采用镀锌铁皮外作保护层，内嵌塞软聚氯乙烯泡沫塑料塞，宽度大于缝宽的1.5倍。

7.3装饰缝缝宽根据设计进行确定，其内部的网格布不准剪断和切开。

膨胀缝、变形缝等如下图所示：

8、工程重点部位：

8.1窗台部位的做法：（见下图）

8.2女儿墙、坡屋面部位的结构形式大体是以下两种形式，墙体与坡屋面的交界处要进行加强，聚苯乙烯板双面翻包，长度≥100mm，宽度≥250mm;对于平屋顶的女儿墙形式，上面的滴水沿宽度≥10mm，在作滴水沿时不破坏网格布，网格布上翻≥200mm，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边，聚合物砂浆饱满，无外漏现象。其具体详图如下所示：

8.3坡屋面做法如下：

倒置式保温坡屋面系统结构示意图

1―保护层：玻纤瓦用粘结剂铺设；
       2―结合层：1：2的水泥砂浆20mm；
       3―耐碱网格布；
       4―保温层：聚苯板(双面拉毛)，具体厚度由单体工程设计而定；
       5―防水层：防水卷材一层；
       6―找平层：1：2的水泥砂浆20mm；
       7―结构层：钢筋混凝土基层。