工艺流程图

基层处理

配基层界面砂浆→→→→↓

喷涂基层界面砂浆

↓

吊垂直线、套方、弹控制线

↓

聚苯板（挤塑板）双面喷涂界面的砂浆

↓→→→→配胶粉聚苯颗粒

抹胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板（挤塑板）

↓

抹胶粉聚苯颗粒找平

涂料饰面↓面砖饰面

←←←←↓→→→→→配抗裂砂浆

↓                  ↓

配抗裂砂浆←→裁剪网格布 抹第一遍抗裂砂浆

↓                  ↓

抹抗裂砂浆压入网格布  固定热镀锌电焊网

↓                  ↓

刷弹性底涂      抹第二遍抗裂砂浆

配柔性腻子→→→↓                 ↓←配面砖粘结砂浆

刮柔性腻子         粘贴面砖

↓                 ↓

外墙涂料施工        面砖勾缝

贴砌聚苯板（挤塑板）体系施工工艺

- 基层处理

- 彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质。墙体表面凸起物大于或等于10时应剔除。

- 各种材料的基层墙体均应满涂基层界面砂浆。

- 吊垂直线、套方、弹控制线

根据建筑要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线等。

- 贴砌聚苯板（挤塑板）

贴砌前横向梯形槽聚苯板（挤塑板）双面均需喷涂聚苯板（挤塑板）界面砂浆。在墙角或门窗口处贴标准厚度块，拉水平控制线，抹15-20厚粘结型胶粉聚苯颗粒错缝粘贴横向梯形槽聚苯板（挤塑板），槽向墙面，粘贴时均匀轻压聚苯板（挤塑板），使聚苯板（挤塑板）埋入胶粉聚苯颗粒内，并随时检查平整度和垂直度。聚苯板（挤塑板）间留出10宽的板缝用胶粉聚苯颗粒砌筑。

- 找平处理

必要时抹10厚胶粉聚苯颗粒对聚苯板（挤塑板）进行找平，使平整度和垂直度达到质量要求。

- 抗裂防护层施工

（1）涂料饰面时抹抗裂砂浆压入耐碱网布

1）将3-4厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面上，立即将裁好的耐碱网布用铁抹子压入抗裂砂浆内，耐碱网布之间的搭接不应小于50，并不得使耐碱网布皱褶、空鼓、翘边。

2）首层应铺贴双层耐碱网布，第一层耐碱网布应对接，两层耐碱网布之间抗裂砂浆必需饱满。

3）在首层墙面阳角处设2m高的专用金属护角，护角应夹在两层耐碱网布之间。其余楼层阳角处两侧耐碱网布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200.

4)门窗洞口四角应预先沿45°方向增贴300×400的附加耐碱网布。

（2）面砖饰面时抹抗裂砂浆并固定热镀锌电焊网

1）抹第一遍抗裂砂浆2-4厚

2）待抗裂砂浆干燥达到一定强度后固定热镀锌电焊网，固定件间距为双向@500，每平方米不得少于4个。热镀锌电焊网的搭接宽度应大于40，搭接处最多三层网，搭接处每隔500用塑料锚栓锚固好，局部不平部位可用钢丝U型卡子压平。

3）热镀锌电焊网铺贴完毕经检查合格后抹第二遍抗裂砂浆，将热镀锌电焊网包覆于抗裂砂浆之中，抗裂砂浆面层必须平整，总厚度控制在10±2.

4）抗裂砂浆达到一定强度后应适当喷水养护。

6、外饰面施工

（1）涂料饰面时在抗裂砂浆干燥后刮柔性腻子，要求平整光洁，干燥后喷刷涂料，浮雕涂料时不用刮腻子。

（2）面砖饰面时用面砖粘结砂浆粘贴面砖，面砖粘结砂浆5-8厚。面砖缝不得小于5，每六层应加设一20宽的面砖缝。常温施工24h后要喷水养护，喷水不宜过多，不得流淌。粘贴好后用面砖勾缝胶勾缝或擦缝，面砖缝应凹进面砖外表面2.

（3）石材饰面时要根据设计要求进行干挂或湿贴。