保温复合板现浇混凝土系统（大模内置）

施

工

方

案

保温复合板现浇混凝土系统施工流程图

柔性饰面       面砖饰面

- 安装保温复合板

首先将复合板裁割好，将保温复合板的接缝处满涂胶粘剂（有污染的部分必须清理干净），然后安装保温复合板，安装时板与板对缝连接

- 安装穿墙螺栓

按照保温复合板穿墙螺栓的间距，对保温复合板钻孔，使模板与保温复合板的孔洞吻合，孔洞不宜太大以免漏浆，将穿墙螺栓穿过孔洞。

- 固定外侧大模板：穿锚栓紧固螺栓矫正，调垂直平整度，连接必须严密、牢固。锚栓与钢筋用钢丝绑扎连接，锚栓6-8个/m²，入墙深度大于等于50mm，大于0.1m²的单块板必须加固定件固定。

- 浇筑混凝土及拆除模板：墙体模板立好后，须在保温复合板的上端扣上一个槽型镀锌薄钢板罩，防止浇筑混凝土时污染。混凝土分层浇筑，一次浇筑高度不宜超过1.0m，混凝土下料应分散均匀，连续进行，振捣棒振动间距不小于0.5m，每一振动点的连续时间，以表面呈现浮浆和不再沉落为度。

- 板面清理、混凝土养护及检验

  - 清理保温复合板表面，使表面清洁无污物

  - 常温施工时，内模板（墙体内侧）拆除后12小时内喷水或用养护剂养护，不少于7天，次数以保持混凝土具有湿润状态为准。

  - 墙面如有孔洞、漏筋、灰渣等缺陷，应进行修补，穿墙螺栓的栓眼先用现场发泡聚氨酯灌注，再用聚合物水泥砂浆找平。

- 涂料饰面层施工

  - 涂抹聚合物抹面砂浆前，先检查保温复合板是否干燥，表面是否平整。

  - 耐碱玻纤网布铺设时，用抹子在复合保温板表面均匀涂抹一道厚度2-3mm的聚合物抹面砂浆（面积略大于一块网布范围），立即将玻纤网布压入胶浆中，待胶浆干硬至可碰触时，再抹上第二道抹面砂浆，直至全部覆盖耐碱玻纤网布，使耐碱玻纤网布处于两道聚合物抹面砂浆中，抹面砂浆总厚度为3-5mm。

  - 耐碱玻纤网布铺设自上而下，周圈铺设，遇到洞口时，应在洞口四周四角处沿45°方向加铺一层200*300耐碱玻纤网布，阴阳角部位加铺一层宽度为400的附加网格布（涂料饰面）以防止开裂。

  - 耐碱玻纤网布之间应相互搭接≥100mm，分段施工时应预留搭接长度。

  - 聚合物抹面砂浆表干后，即可进行柔性腻子的施工，待第一遍柔性腻子表干后，再刮第二遍腻子，压实抹光成活。待柔性腻子完全干固后，即可进行面层涂料施工。

  - 面层涂料的施工应从墙顶端开始，从上而下进行。面层涂料应采用专用搅拌器进行搅拌均匀，罩面涂料层宜采用喷涂法施工。

  - 面砖饰面层施工：采用面砖饰面层时，先检查复合保温板是否干燥，表面是否平整。用水泥砂浆局部找平，然后用聚合物瓷砖粘结砂浆粘贴面砖，面砖勾缝剂勾缝。

  - 保温复合板缝处理施工：各楼层之间应设水平分隔缝，并按墙面30-40m²面积设置垂直分隔缝，缝宽20mm，缝底部位用聚苯板条填缝，外表面用硅酮耐候密封胶嵌缝。其他竖向界格缝或水平界格缝可用电割锯在保温复合板的硅酸钙板位置切割20mm宽通长竖向或水平凹槽。用硅酮耐候密封胶嵌缝。当设计无要求时，保温复合板与保温复合板端部满涂胶粘剂对接紧密，不留板缝。

济南鼎森节能材料有限公司

2013年12月

# Text boxes

立内侧模板

保温复合板固定

绑扎垫块

施工准备

锚栓固定

穿墙螺栓

立外侧模板

调整、紧固螺栓

浇筑混凝土

拆除模板

复合板板面清理

局部找平

瓷砖粘结砂浆

抹面砂浆中间压入网格布

弹线、贴面砖

腻子找平

涂料饰面

勾缝剂勾缝

竣工验收

竣工验收